洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度对照表

洛氏硬度 HRC; 洛氏硬度 HRA; 布氏硬度 HB 30D2; 维氏硬度 HV; 近似强度 σ(MPa). 70.0; 86.6; -; 1037.0; -. 69.5; 86.3; -; 1017.0; -. 69.0; 86.1; -; 997.0; -. 68.5; 85.8; -; 978.0; -. 68.0; 85.5; -; 959.0; -. 67.5; 85.2; -; 941.0; -. 67.0; 85; -; 923.0; -. 66.5; 84.7; -; 906.0; -. 66.0; 84.4; -; 889.0; -. 65.5; 84.1; -; 872.0; -. 65.0; 83.9; -; 856.0; -. 64.5; 83.6; -; 840.0; -. 64.0; 83.3; -; 825.0; -. 63.5; 83.1; -; 810.0; -. 63.0; 82.8; -; 795.0; -. 62.5; 82.5; -; 780.0; -. 62.0; 82.2; -; 766.0; -. 61.5; 82.0; -; 752.0; -. 61.0; 81.7; -; 739.0; -. 60.5; 81.4; -; 726.0; -. 60.0; 81.2; -; 713.0; 2607. 59.5; 80.9; -; 700.0; 2551. 59.0; 80.6; -; 688.0; 2496. 58.5; 80.3; -; 676.0; 2443. 58.0; 80.1; -; 664.0; 2391. 57.5; 79.8; -; 653.0; 2341. 57.0; 79.5; -; 642.0; 2293. 56.5; 79.3; -; 631.0; 2247. 56.0; 79.0; -; 620.0; 2201. 55.5; 78.7; -; 609.0; 2157. 55.0; 78.5; -; 599.0; 2115. 54.5; 78.2; -; 589.0; 2074. 54.0; 77.9; -; 579.0; 2034. 53.5; 77.7; -; 570.0; 1995. 53.0; 77.4; -; 561.0; 1957. 52.5; 77.1; 551.0; 1921. 52.0; 76.9; 543.0; 1885. 51.5; 76.6; 534.0; 1851. 51.0; 76.3; 525.0; 1817. 50.5; 76.1; 517.0; 1785. 50.0; 75.8; 509.0; 1753. 49.5; 75.5; 501.0; 1722. 49.0; 75.3; 493.0; 1692. 48.5; 75.0; 485.0; 1662. 48.0; 74.7; 478.0; 1635. 47.5; 74.5; 470.0; 1608. 47.0; 74.2; 449; 463.0; 1581. 46.5; 73.9; 442; 456.0; 1555. 46.0; 73.7; 436; 449.0; 1529. 45.5; 73.4; 430; 443.0; 1504. 45.0; 73.2; 424; 436.0; 1480. 44.5; 72.9; 413; 429.0; 1457. 44.0; 72.6; 407; 423.0; 1434. 43.5; 72.4; 401; 417.0; 1411. 43.0; 72.1; 396; 411.0; 1389. 42.5; 71.8; 391; 405.0; 1368. 42.0; 71.6; 385; 399.0; 1347. 41.5; 71.3; 380; 393.0; 1327. 41.0; 71.1; 375; 388.0; 1307. 40.5; 70.8; 370; 382.0; 1287. 40.0; 70.5; 365; 377.0; 1268. 39.5; 70.3; 360; 372.0; 1250. 39.0; 70.0; 355; 367.0; 1232. 38.5; 69.7; 350; 362.0; 1214. 38.0; 69.5; 345; 357.0; 1197. 37.5; 69.2; 341; 352.0; 1180. 37.0; 69.0; 336; 347.0; 1163. 36.5; 68.7; 332; 342.0; 1147. 36.0; 68.4; 327; 338.0; 1131. 35.5; 68.2; 323; 333.0; 1115. 35.0; 67.9; 318; 329.0; 1100. 34.5; 67.7; 314; 324.0; 1080. 34.0; 67.4; 310; 320.0; 1070. 33.5; 67.1; 306; 316.0; 1056. 33.0; 66.9; 302; 312.0; 1042. 32.5; 66.6; 298; 308.0; 1028. 32.0; 66.4; 294; 304.0; 1015. 31.5; 66.1; 291; 300.0; 1001. 31.0; 65.8; 287; 296.0; 989. 30.5; 65.6; 283; 292.0; 976. 30.0; 65.3; 280; 289.0; 964. 29.5; 65.1; 276; 285.0; 951. 29.0; 64.8; 273; 281.0; 940. 28.5; 64.6; 269; 278.0; 928. 28.0; 64.3; 266; 274.0; 917. 27.5; 64.0; 263; 271.0; 906. 27.0; 63.8; 260; 268.0; 895. 26.5; 63.5; 257; 264.0; 884. 26.0; 63.3; 254; 261.0; 874. 25.5; 63.0; 251; 258.0; 864. 25.0; 62.8; 248; 255.0; 854. 24.5; 62.5; 245; 252.0; 844. 24.0; 62.2; 242; 249.0; 835. 23.5; 62.0; 240; 246.0; 825. 23.0; 61.7; 237; 243.0; 816. 22.5; 61.5; 234; 240.0; 808. 22.0; 61.2; 232; 237.0; 799.